Contents

1.	STEEL SHEET MATERIAL (VN)	2

1.1.	ZINCALUME® Ultra ACTIVATE™	2

1.2.	COLORBOND® Ultra ACTIVATE™	2

1.3.	SUMO™ 150Eq - ANTI FADING công nghệ ma trận 4 lớp	2

1.4.	COLORBOND® FOR PANEL công nghệ ACTIVATE™	2

1.4.1.	Tôn COLORBOND® FOR PANEL – COOL ROOM công nghệ ACTIVATE™	2

1.4.2.	Tôn COLORBOND® FOR PANEL – CLEAN ROOM công nghệ ACTIVATE™	2

1.4.3.	Tôn COLORBOND® FOR PANEL – ARCHITECTURAL WALL công nghệ ACTIVATE™	2

1.5.	SUMO™ FOR PANEL công nghệ ma trận 4 lớp	3

LỰA CHỌN NHANH NỘI DUNG BẰNG CÁCH:

- Ctrl + Click vào nội dung cần xem, hoặc

- Vào tab View/ chọn Navigation Pane / Chọn Heading/ Chọn vào nội dung cần xem

# STEEL SHEET MATERIAL (VN)

## ZINCALUME® Ultra ACTIVATE™

Tôn ZINCALUME® Ultra công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2.

Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn

Chiều dày thép: TCT: ... mm

## COLORBOND® Ultra ACTIVATE™

Tôn COLORBOND® Ultra công nghệ ACTIVATE™  là tôn mạ màu trên nền thép Zincalume Ultra mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn

Chiều dày thép: APT:  ...mm

## SUMO™ 150Eq - ANTI FADING công nghệ ma trận 4 lớp

Tôn SUMO™ 150Eq - ANTI FADING là tôn mạ màu trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ ma trận 4 lớp AM95 chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 95g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn

Chiều dày thép: APT:  ...mm

## COLORBOND® FOR PANEL công nghệ ACTIVATE™

## Tôn COLORBOND® FOR PANEL – COOL ROOM công nghệ ACTIVATE™

Tôn COLORBOND® FOR PANEL - COOL ROOM công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel phòng lạnh trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G300 Mpa

Chiều dày thép: APT:  ...mm

## Tôn COLORBOND® FOR PANEL – CLEAN ROOM công nghệ ACTIVATE™

Tôn COLORBOND® FOR PANEL - CLEAN ROOM công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel phòng sạch trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM100 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 100g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728 tích hợp với công nghệ kháng khuẩn S.T.A.R.Vi diệt 99.9% vi khuẩn trên bề mặt vách ngăn.

Cường độ thép nền là G300 Mpa

Chiều dày thép: APT:  ...mm

## Tôn COLORBOND® FOR PANEL – ARCHITECTURAL WALL công nghệ ACTIVATE™

Tôn COLORBOND® FOR PANEL - ARCHITECTURAL WALL công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel vách và mái trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM100 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 100g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G300 Mpa

Chiều dày thép: APT:  ...mm

## SUMO™ FOR PANEL công nghệ ma trận 4 lớp

SUMO™ FOR PANEL  là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel vách và mái trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ ma trận 4 lớp AM80 chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 80g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G300 Mpa

Chiều dày thép: APT:  ...mm