NỘI DUNG

1.	VẬT LIỆU TÔN	2

1.1.	COLORBOND® Ultra ACTIVATE™ (VN)	2

1.2.	COLORBOND® Ultra ACTIVATE™ (ENG)	4

LỰA CHỌN NHANH NỘI DUNG BẰNG CÁCH:

- Ctrl + Click vào nội dung cần xem, hoặc

- Vào tab View/ chọn Navigation Pane / Chọn Heading/ Chọn vào nội dung cần xem

# VẬT LIỆU TÔN

## COLORBOND® Ultra ACTIVATE™ (VN)

Tôn COLORBOND® Ultra công nghệ ACTIVATE™  là tôn mạ màu trên nền thép Zincalume Ultra mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn

Chiều dày thép:

- BMT: ... mm

- APT:  ... mm

- Chiều dày danh định lớp mạ: 0.05 mm

- Sơn 2 lớp trên mỗi mặt với tổng chiều dày đanh định là 35m (Mặt trên: 25m  Mặt dưới: 10m).

Hệ sơn:

- Super polyester với 100% bột màu vô cơ cao cấp (mặt ngoài) – chống phai màu vượt trội.

- Lớp “Clean” tối thiểu 1m trên bề mặt chống bám bụi do khí hậu nhiệt đới.

- Sơn với công nghệ Thermatech®, phản xạ bức xạ mặt trời, giúp giảm sự hấp thụ nhiệt vào bên trong công trình.

Đặc tính của sản phẩm: thỏa yêu cầu loại 4 của tiêu chuẩn AS2728

- Khả năng chống ăn mòn – thí nghiệm phun sương muối Qfog (AS1580): 2,000 giờ với

- Mật độ chỗ rộp: ≤2.

- Kích thước chỗ rộp: ≤S2.

- Từ vị trí mép cắt: ≤1mm.

- Khả năng chống phai màu với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 2,000 giờ với dE trung bình:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Khả năng chống phấn hóa với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 2,000 giờ với chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

- Thí nghiệm phơi mẫu thực tế 10 năm: chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Chế độ bảo hành: (Áp dụng điều kiện và điều khoản)

| Loại môi trường | Thời gian bảo hành |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chống ăn mòn thủng | Chống phai màu | Chống bong tróc | Chống bám bụi |
| Môi trường biển ISO 9223 Category C2 | Lên đến 30 năm | Lên đến 12 năm | Lên đến 15 năm | Lên đến 3 năm |
| Môi trường công nghiệp nhẹ ISO 9223 Category C3 | Lên đến 30 năm | Lên đến 12 năm | Lên đến 15 năm | Lên đến 3 năm |
| Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa ISO 9223 Category C1-C2 | Lên đến 36 năm | Lên đến 12 năm | Lên đến 15 năm | Lên đến 5 năm |

- Môi trường biển– ISO 9223 Category C2: cách biển từ 1001m đến 5000m

- Môi trường công nghiệp nhẹ– ISO 9223 Category C3: cách khu công nghiệp nặng từ 1001m đến 2000m

- Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa– ISO 9223 Category C1-C2: cách biển  5 km và cách khu công nghiệp hoặc nơi có hơi ăn mòn 2 km.

## COLORBOND® Ultra ACTIVATE™ (ENG)

COLORBOND® Ultra STEEL with ACTIVATE™ technology is a pre-painted steel on Zincalume® Ultra substrate – hot-dipped aluminium/ zinc / magnesium alloy-coated integrated Activate™ technology AM150 with microstructure of 4 phases protection for superior corrosion resistance meet Australian standard AS1397, the minimum coating mass on both sides shall be 150g/m2 and meet pre-paint steel standard AS2728.

Steel grade: G550 or G300 MPa min (depend on profile)

Thickness:

- BMT: ... mm

- APT:  ... mm

- Nominal metal coating thickness: 0.05mm

- Nominal paint system thickness: 35m (2 layers on each side: 25m Topcoat and 10m Back coat)

Paint system

- Super polyester with 100% premium inorganic/ceramic pigment (external side) – superior color fading resistance

- “Clean” layer topcoat with minimum 1 micron thickness prevents even the finest dirt particles from bonding on the surface.

- Thermatech® technology in paint system reflecting solar to reduce heat into buildings.

Performance: comply to type 4 of AS2728

- Anti – corrosion performance with Qfog test (AS1580): 2,000 hours with

- Blister density: ≤2

- Blister size: ≤S2

- Undercut from score: ≤1mm.

- Anti – color fading performance with QUV test (ASTM G154): 2,000 hours with 
dE average:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Anti – chalking performance with QUV test (ASTM G154): 2,000 hours with 
Chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

- Exposure field test 10 years: 
Chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Warranty: (Terms and conditions apply)

| Environment | Warranty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Perforated corrosion against | Color fading against | Peeling & flaking against | Dust staining against |
| Moderate Marine ISO 9223 Category C2 | Up to 30 years | Up to 12 years | Up to 15 years | Up to 3 years |
| Light Industrial / Urban ISO 9223 Category C3 | Up to 30 years | Up to 12 years | Up to 15 years | Up to 3 years |
| Benign – Mild Urban/ Rural ISO 9223 Category C1-C2 | Up to 36 years | Up to 12 years | Up to 15 years | Up to 5 years |

- Moderate Marine – ISO 9223 Category C2: Distance from1001m and 5000m from marine surf

- Light Industrial / Urban – ISO 9223 Category C3: Distance from 1001m to 2000m from heavy industrial fall-out

- Benign/ Mild Urban/ Rural – ISO 9223 Category C1-C2: Distance from  5 km to marine influence and 2km from industrial environments as well as corrosive fall-out.