NỘI DUNG

1.	VẬT LIỆU TÔN	2

1.1.	COLORBOND® FOR PANEL công nghệ ACTIVATE™	2

1.1.1.	COLORBOND® FOR PANEL – ARCHITECTURAL WALL công nghệ ACTIVATE™ (VN)	2

1.1.2.	COLORBOND® FOR PANEL – ARCHITECTURAL WALL with ACTIVATE™ technology (ENG)	3

LỰA CHỌN NHANH NỘI DUNG BẰNG CÁCH:

- Ctrl + Click vào nội dung cần xem, hoặc

- Vào tab View/ chọn Navigation Pane / Chọn Heading/ Chọn vào nội dung cần xem

# VẬT LIỆU TÔN

## COLORBOND® FOR PANEL công nghệ ACTIVATE™

## COLORBOND® FOR PANEL – ARCHITECTURAL WALL công nghệ ACTIVATE™ (VN)

Tôn COLORBOND® FOR PANEL - ARCHITECTURAL WALL công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel vách và mái trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM100 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 100g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G300 Mpa

Chiều dày thép:

- BMT:   ... mm

- APT:  ... mm

- Chiều dày danh định lớp mạ: 0.03 mm

- Sơn 2 lớp trên mặt ngoài với tổng chiều dày đanh định là 22-25m.

Hệ sơn:

- Sơn mặt ngoài:  Lớp sơn hoàn thiện Super Polyester với 100% bột màu vô cơ - khả năng chống phai màu kết hợp với lớp sơn lót và lớp xử lý bề mặt chống ăn mòn vượt trội .

- Sơn mặt trong (mặt bám dính cách nhiệt):  Lớp sơn hoàn thiện với công thức đặc biệt STICK+ FOAM tăng độ bám dính tối ưu & lớp lót có chiều dày danh nghĩa tổng cộng 10µm.

Đặc tính của sản phẩm: thỏa yêu cầu loại 3 của tiêu chuẩn AS2728

- Khả năng chống ăn mòn – thí nghiệm phun sương muối Qfog (AS1580): 1,000 giờ

- Mật độ chỗ rộp: ≤2.

- Kích thước chỗ rộp: ≤S2.

- Từ vị trí mép cắt: ≤1mm.

- Khả năng chống phai màu với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 2,000 giờ với dE trung bình:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Khả năng chống phấn hóa với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 2,000 giờ với chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

- Thí nghiệm phơi mẫu thực tế 10 năm: chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Chế độ bảo hành: (Áp dụng điều kiện và điều khoản)

| Loại môi trường | Thời gian bảo hành |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chống ăn mòn thủng | Chống phai màu, bong tróc (cho mặt ngoài) |
| Môi trường biển ISO 9223 Category C2 | Lên đến 20 năm | Lên đến 5 năm |
| Môi trường công nghiệp nhẹ ISO 9223 Category C3 | Lên đến 15 năm | Lên đến 5 năm |
| Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa ISO 9223 Category C1-C2 | Lên đến 25 năm | Lên đến 10 năm |

- Môi trường biển– ISO 9223 Category C2: cách biển từ 1001m đến 5000m

- Môi trường công nghiệp nhẹ– ISO 9223 Category C3: cách khu công nghiệp nặng từ 1001m đến 2000m

- Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa– ISO 9223 Category C1-C2: cách biển  5 km và cách khu công nghiệp hoặc nơi có hơi ăn mòn 2 km.

## COLORBOND® FOR PANEL – ARCHITECTURAL WALL with ACTIVATE™ technology (ENG)

COLORBOND® FOR PANEL - ARCHITECTURAL WALL with ACTIVATE™ technology is pre-painted steel for sandwich panel application in walling & roofing – hot-dipped aluminium/ zinc / magnesium alloy coated intergrated Activate™ technology AM100 with microstructure of 4 phases protection for superior corrosion resistance meet Australian standard AS1397, the minimum coating mass on both sides shall be 100g/m2 and meet pre-paint steel standard AS2728

Steel grade: G300 MPa min.

Thickness:

- APT:  ...mm

- BMT:  ... mm

- Nominal metal coating thickness: 0.03mm

- Nominal paint system thickness for exterior side: 22-25m – 2 layers.

Paint system:

- Exterior side:  finish layer is Super Polyester system with 100% premium in-organic/ceramic pigment - superior color fading resistance Over Pre-treatment & Universal corrosion inhibitive primer.

- Interior side (facing with insulation):  Stick+ foam backer coat as of finish coat with primer with nominal thickness of 10µm.

Performance: comply to type 3 of AS2728

- Anti – corrosion performance with Qfog test (AS1580): 1,000 hours

- Blister density: ≤2

- Blister size: ≤S2

- Undercut from score: ≤1mm.

- Anti – color fading performance with QUV test (ASTM G154): 2,000 hours with dE average:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Anti – chalking performance with QUV test (ASTM G154): 2,000 hours with chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

- Exposure field test 10 years: Chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Warranty: (Terms and conditions apply)

| Environment | Warranty |  |
| --- | --- | --- |
|  | Perforated corrosion against | Color fading/flaking (for external side) |
| Moderate Marine ISO 9223 Category C2 | Up to 20 years | Up to 5 years |
| Light Industrial / Urban ISO 9223 Category C3 | Up to 15 years | Up to 5 years |
| Benign – Mild Urban/ Rural ISO 9223 Category C1-C2 | Up to 25 years | Up to 10 years |

- Moderate Marine – ISO 9223 Category C2: Distance from1001m and 5000m from marine surf

- Light Industrial / Urban – ISO 9223 Category C3: Distance from 1001m to 2000m from heavy industrial fall-out

- Benign/ Mild Urban/ Rural – ISO 9223 Category C1-C2: Distance from  5 km to marine influence and 2km from industrial environments as well as corrosive fall-out.