NỘI DUNG

1.	VẬT LIỆU TÔN	2

1.1.	SUMO™ FOR PANEL công nghệ ma trận 4 lớp (VN)	2

1.2.	SUMO™ FOR PANEL with 4 phases technology (ENG)	3

LỰA CHỌN NHANH NỘI DUNG BẰNG CÁCH:

- Ctrl + Click vào nội dung cần xem, hoặc

- Vào tab View/ chọn Navigation Pane / Chọn Heading/ Chọn vào nội dung cần xem

# VẬT LIỆU TÔN

## SUMO™ FOR PANEL công nghệ ma trận 4 lớp (VN)

SUMO™ FOR PANEL  là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel vách và mái trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ ma trận 4 lớp AM80 chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 80g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G300 Mpa

Chiều dày thép:

- BMT: ... mm

- APT:  ... mm

- Chiều dày danh định lớp mạ: 0.02 mm

- Sơn 2 lớp trên mặt ngoài với tổng chiều dày đanh định là 17m.

Hệ sơn:

- Sơn mặt ngoài: lớp sơn hoàn thiện là Polyester.

- Sơn mặt trong (mặt bám dính cách nhiệt):  Lớp sơn hoàn thiện với công thức đặc biệt STICK+ FOAM tăng độ bám dính tối ưu có chiều dày danh nghĩa tổng cộng 5µm.

Đặc tính của sản phẩm: thỏa yêu cầu loại 2b của tiêu chuẩn AS2728

- Khả năng chống ăn mòn – thí nghiệm phun sương muối Qfog (AS1580): 1,000 giờ

- Mật độ chỗ rộp: ≤2.

- Kích thước chỗ rộp: ≤S2.

- Từ vị trí mép cắt: ≤1mm.

- Khả năng chống phai màu với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 1,000 giờ với dE trung bình:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Khả năng chống phấn hóa với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 1,000 giờ với chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Chế độ bảo hành: (Áp dụng điều kiện và điều khoản)

| Loại môi trường | Thời gian bảo hành |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chống ăn mòn thủng | Chống phai màu, bong tróc (cho mặt ngoài) |
| Môi trường công nghiệp nhẹ ISO 9223 Category C3 | Lên đến 8 năm | Lên đến 5 năm |
| Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa ISO 9223 Category C1-C2 | Lên đến 10 năm | Lên đến 5 năm |

- Môi trường công nghiệp nhẹ– ISO 9223 Category C3: cách khu công nghiệp nặng từ 1001m đến 2000m

- Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa– ISO 9223 Category C1-C2: cách biển  5 km và cách khu công nghiệp hoặc nơi có hơi ăn mòn 2 km.

## SUMO™ FOR PANEL with 4 phases technology (ENG)

SUMO™ FOR PANEL  is pre-painted steel for sandwich panel application – hot-dipped aluminium/ zinc / magnesium alloy coated with microstructure of 4 phases technology AM80 for superior corrosion resistance meet Australian standard AS1397, the minimum coating mass on both sides shall be 80g/m2 and meet pre-paint steel standard AS2728

Steel grade: G300 MPa min.

Thickness:

- BMT: ... mm

- APT:  ... mm

- Nominal metal coating thickness: 0.02mm

- Nominal paint system thickness for exterior side: 17m – 2 layers.

Paint system:

- Exterior side:  finish layer is Polyester.

- Interior side (facing with insulation):  Stick+ foam backer coat as of finish coat with nominal thickness of 5µm.

Performance: comply to type 2b of AS2728

- Anti – corrosion performance with Qfog test (AS1580): 1,000 hours with

- Blister density: ≤2

- Blister size: ≤S2

- Undercut from score: ≤1mm.

- Anti – color fading performance with QUV test (ASTM G154): 1,000 hours with 
dE average:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Anti – chalking performance with QUV test (ASTM G154): 1,000 hours with 
Chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Warranty: (Terms and conditions apply)

| Environment | Warranty |  |
| --- | --- | --- |
|  | Color fading/flaking (for external side) | Color fading/flaking (for external side) |
| Light Industrial / Urban ISO 9223 Category C3 | Up to 8 years | Up to 5 years |
| Benign – Mild Urban/ Rural ISO 9223 Category C1-C2 | Up to 10 years | Up to 5 years |

- Light Industrial / Urban – ISO 9223 Category C3: Distance from 1001m to 2000m from heavy industrial fall-out

- Benign/ Mild Urban/ Rural – ISO 9223 Category C1-C2: Distance from  5 km to marine influence and 2km from industrial environments as well as corrosive fall-out.