NỘI DUNG

1.	VẬT LIỆU TÔN	2

1.1.	ZINCALUME® Ultra ACTIVATE™ (VN)	2

1.2.	ZINCALUME® Ultra ACTIVATE™ (ENG)	3

LỰA CHỌN NHANH NỘI DUNG BẰNG CÁCH:

- Ctrl + Click vào nội dung cần xem, hoặc

- Vào tab View/ chọn Navigation Pane / Chọn Heading/ Chọn vào nội dung cần xem

# VẬT LIỆU TÔN

## ZINCALUME® Ultra ACTIVATE™ (VN)

Tôn ZINCALUME® Ultra công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2

Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn

Chiều dày thép:

- BMT: ... mm

- TCT: ... mm

- Chiều dày danh định lớp mạ: 0.05 mm

Đặc tính của sản phẩm: độ bám dính của lớp mạ - thí nghiệm uốn 180o

- G300: đạt 1t

- G550: đạt 2t

(t= đường kính của trục gá tương ứng độ dày của sản phẩm)

Chế độ bảo hành: (Áp dụng điều kiện và điều khoản)

| Loại môi trường | Thời gian bảo hành |
| --- | --- |
|  | Chống ăn mòn thủng |
| Môi trường biển ISO 9223 Category C2 | Lên đến 30 năm |
| Môi trường công nghiệp nhẹ ISO 9223 Category C3 | Lên đến 30 năm |
| Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa ISO 9223 Category C1-C2 | Lên đến 36 năm |

- Môi trường biển– ISO 9223 Category C2: cách biển từ 1001m đến 5000m

- Môi trường công nghiệp nhẹ– ISO 9223 Category C3: cách khu công nghiệp nặng từ 1001m đến 2000m

- Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa– ISO 9223 Category C1-C2: cách biển  5 km và cách khu công nghiệp hoặc nơi có hơi ăn mòn 2 km.

## ZINCALUME® Ultra ACTIVATE™ (ENG)

ZINCALUME® Ultra STEEL with ACTIVATE™ technology is a hot-dipped aluminium/ zinc / magnesium alloy-coated integrated Activate™ technology AM150 with microstructure of 4 phases protection for superior corrosion resistance meet Australian standard AS1397, the minimum coating mass on both sides shall be 150g/m2

Steel grade: G550 or G300 MPa  min (depend on profile)

Thickness:

- BMT: ... mm

- TCT:  ... mm

- Nominal metal coating thickness: 0.05mm

Metal coating adhesion performance: 180o bend test:

- G300: 1t

- G550: 2t

(t= the diameter of mandrel in terms of thickness of product)

Warranty: (Terms and conditions apply)

| Environment | Warranty |
| --- | --- |
|  | Perforated corrosion against |
| Moderate Marine ISO 9223 Category C2 | Up to 30 years |
| Light Industrial / Urban ISO 9223 Category C3 | Up to 30 years |
| Benign – Mild Urban/ Rural ISO 9223 Category C1-C2 | Up to 36 years |

- Moderate Marine – ISO 9223 Category C2: Distance from1001m and 5000m from marine surf

- Light Industrial / Urban – ISO 9223 Category C3: Distance from 1001m to 2000m from heavy industrial fall-out

- Benign/ Mild Urban/ Rural – ISO 9223 Category C1-C2: Distance from  5 km to marine influence and 2km from industrial environments as well as corrosive fall-out.